|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **Condutor** | Material | Alumínio revestido de cobre trançado |
| Tamanho | 8\*0.08mm² |
| Construção | 8\*7/0.12mm |
| **Isolamento** | Material | HDPE |
| Diâmetro | 0.93mm |
| Cores | Azul/ Branco-Azul |
| Laranja/Branco-Laranja |
| Verde/ Branco-Verde |
| Marrom/Branco-Marrom |
| **Fio Terra** | Material | CCA |
| Diâmetro | 0.4mm |
| **Blindagem** | Material | Folha de Alumínio |
| **Capa** | Material | PVC |
| Espessura | AVG 0.5mm |
| MIN 0.48mm |
| Diâmetro | 5.0MM±0.4mm |